- Межгосударственный стандарт ГОСТ 8486-86
"Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 30 сентября 1986 г. N 2933)

- Coniferous sawn timber. Specifications

Дата введения 1 января 1988 г.

Взамен ГОСТ 8486-66

1. Основные параметры и размеры

2. Технические требования

3. Правила приемки и методы контроля

4. Маркировка, транспортирование и хранение

Приложение

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт.

Стандарт не распространяется на резонансные и авиационные пиломатериалы.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

- 1. Основные параметры и размеры

1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Термины и определения - по ГОСТ 18288.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 24454.

По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302 и ГОСТ 26002.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные и отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Доска-2-сосна-32 х 100-ГОСТ 8486-86

Доска-2 хв.-32-ГОСТ 8486-86

- 2. Технические требования

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяются на пять сортов (отборный, 1, 2, 3, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Название пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении.

2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сорта изготовляют сухими (с влажностью не более 22%), сырыми (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).

Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.

Антисептирование - по ГОСТ 10950.

2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а бруски и брусья квадратного сечения - по худшей стороне.

2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rm_max не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016.

2.4, 2,5 (Измененная редакция, Изм. N 3).

2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454.

2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения

2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями:

ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти;

размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм;

количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросшихся - 1 шт. на 2 м длины пиломатериала;

учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов;

кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.

- Нормы ограничения пороков

┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пороки древесины по ГОСТ │         Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов          │

│         2140-81         │                                                                        │

│                         ├──────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┤

│                         │    отборного     │   1-го    │   2-го    │   3-го    │      4-го       │

├─────────────────────────┼──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┤

│1. Сучки                 │Допускаются размером в долях ширины стороны  и  в  количестве  на  любом│

│1.1. Сросшиеся  здоровые,│однометровом участке длины на каждой из сторон, не более:               │

│а в  брусьях  и  частично│                                                                        │

│сросшиеся  и  несросшиеся│                                                                        │

│здоровые:                │                                                                        │

│                         ├───────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────────┤

│                         │Размер │ Кол-во,  │Раз- │Кол- │Раз- │Кол- │Раз- │Кол- │Размер│ Кол-во,  │

│                         │       │   шт.    │ мер │ во, │ мер │ во, │ мер │ во, │      │   шт.    │

│                         │       │          │     │ шт. │     │ шт. │     │ шт. │      │          │

│                         ├───────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┴──────────┤

│пластевые   и    ребровые│  1/5  │    2     │ 1/4 │  3  │ 1/3 │  4  │ 1/2 │  4  │   Допускаются   │

│кромочные:             на│       │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│пиломатериалах   толщиной│  1/3  │    1     │ 1/2 │  2  │ 2/3 │  2  │ Во  │  2  │        "        │

│до 40 мм                 │       │          │     │     │     │     │ всю │     │                 │

│                         │       │          │     │     │     │     │кром-│     │                 │

│                         │       │          │     │     │     │     │ ку  │     │                 │

│                         │       │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│толщиной 40 мм и более   │1/4, но│    2     │ 1/3 │  2  │ 1/2 │  3  │То же│  3  │        "        │

│                         │  не   │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│                         │ более │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│                         │ 15 мм │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│                         │       │          │     │     │     │     │     │     │                 │

│Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется.                                           │

│                         │                                                                        │

│1.2. Частично сросшиеся и│Допускаются в общем числе сросшихся здоровых  сучков  размером  в  долях│

│несросшиеся              │ширины стороны и в количестве на любом  однометровом  участке   длины на│

│                         │каждой из сторон, не более:                                             │

├─────────────────────────┼───────┬───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬─────────┤

│                         │Размер │Кол-во, шт.│Раз- │Кол- │Раз- │Кол- │Раз- │Кол- │Размер│ Кол-во, │

│                         │       │           │ мер │ во, │ мер │ во, │ мер │ во, │      │   шт.   │

│                         │       │           │     │ шт. │     │ шт. │     │ шт. │      │         │

│                         ├───────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────────┤

│пластевые   и    ребровые│  1/8  │     2     │ 1/5 │  2  │ 1/4 │  3  │ 1/3 │  3  │ 1/2  │    4    │

│кромочные:               │       │           │     │     │     │     │     │     │      │         │

│                         │       │           │     │     │     │     │     │     │      │         │

│на         пиломатериалах│  1/4  │     1     │ 1/3 │  1  │ 1/2 │  2  │ Во  │  2  │Во всю│    2    │

│толщиной до 40 мм        │       │           │     │     │     │     │ всю │     │кромку│         │

│                         │       │           │     │     │     │     │кром-│     │      │         │

│                         │       │           │     │     │     │     │ ку  │     │      │         │

│                         │       │           │     │     │     │     │     │     │      │         │

│толщиной 40 мм и более   │ 10 мм │     1     │ 1/4 │  2  │ 1/3 │  2  │ 2/3 │  2  │То же │    3    │

│                         │       │           │     │     │     │     │     │     │      │         │

│1.3. Загнившие, гнилые  и│He допускаются     │Допускаются  в  общем  числе  частично   сросшихся и│

│табачные                 │                   │несросшихся здоровых сучков тех  же  размеров   и не│

│                         │                   │более половины их количества.                       │

│                         │                   │                                                    │

│                         │Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили.  │

│                         │                                                                        │

│  Примечания:                                                                                     │

│  1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.                        │

│  2. В пиломатериалах толщиной  40  мм  и  более  (за  исключением  отборного  сорта)  допускаются│

│продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и  глубиной  залегания  до  3   мм без│

│ограничения размера по большой оси.                                                               │

│  3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте не допускается.           │

│                                                                                                  │

│  4. Размер  сучка  определяют  расстоянием  между  касательными  к  контуру  сучка,  проведенными│

│параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и  сшивного  сучка  на  пластах│

│пиломатериалов  и  на  всех  сторонах  брусков  и  брусьев  принимают  половину   расстояния между│

│касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала.                              │

│                                                                                                  │

│  5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером,  предусмотренным│

│в нормах смежного более низкого сорта.                                                            │

│                                                                                                  │

│  6. На участке пиломатериала длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих│

│на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать  предельного  размера│

│допускаемых сучков.                                                                               │

│                         │                                                                        │

│                         │В пиломатериалах для несущих конструкций  сумма  размеров  всех  сучков,│

│                         │расположенных на участке длиной 200 мм, не должны превышать  предельного│

│                         │размера допускаемых сучков.                                             │

│                         │                                                                        │

│2. Трещины               │                                                                        │

│                         │                                                        │               │

│2.1.          Пластевые и│Допускаются  длиной  в  долях  длины   пиломатериала, не│Допускаются при│

│кромочные,  в  том  числе│более:                                                  │условии        │

│выходящие на торец       │                               │                        │сохранения     │

│                         │          Неглубокие           │ Неглубокие и глубокие  │целостности    │

│                         │                               │                        │пиломатериала  │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │        1/6        │    1/4    │    1/3    │    1/2     │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │           Глубокие            │                        │               │

│                         │                   │           │                        │               │

│                         │       1/10        │    1/6                                             │

│                         │                   │                       │                            │

│2.2. Пластевые  сквозные,│Допускаются длиной в мм, не более:         │Допускаются общей  длиной  в│

│в том числе выходящие  на│                                           │долях  длины  пиломатериала,│

│торец                    │                                           │не более:                   │

│                         │                   │           │           │                            │

│                         │        100        │    150    │    200    │                            │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │                                           │    1/6     │      1/4      │

│                         │                   │                       │            │               │

│2.3.   Торцовые    (кроме│Не допускаются     │Допускаются на одном торце длиной  в│Допускаются при│

│трещин усушки)           │                   │долях ширины пиломатериала, не более│условии        │

│                         │                   │           │           │            │сохранения     │

│                         │                   │    1/4    │    1/3    │    1/2     │целостности    │

│                         │                   │           │           │            │пиломатериала  │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│  Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериала с влажностью   древесины не│

│более 20%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое.                            │

│                         │                  │                                                     │

│3.    Пороки     строения│                  │                                                     │

│древесины                │                  │                                                     │

│                         │                  │                                                     │

│3.1. Наклон волокон      │Допускается     не│Допускается                                          │

│                         │более 5%          │                                                     │

│                         │                  │            │                                        │

│3.2. Крень               │Не допускается    │Допускается │              Допускается               │

│                         │                  │не более 20%│                                        │

│                         │                  │площади     │                                        │

│                         │                  │пласти      │                                        │

│                         │                  │пиломатериа-│                                        │

│                         │                  │ла          │                                        │

│                         │                  │            │           │                            │

│3.3. Кармашки            │Допускаются       │Допускаются   на   любом│        Допускаются         │

│                         │односторонние   на│однометровом     участке│                            │

│                         │любом однометровом│длины  пиломатериала   в│                            │

│                         │участке  длины   в│шт., не более           │                            │

│                         │количестве  1  шт.│            │           │                            │

│                         │длиной не более 50│     2      │     4     │                            │

│                         │мм                │            │           │                            │

│                         │                  │            │           │                            │

│                         │                  │                        │                            │

│                         │                  │            │           │                            │

│3.4. Сердцевина и двойная│Не допускается    │Допускается │                    Допускается         │

│сердцевина               │                  │без  отлупны│                                        │

│                         │                  │и радиальных│                                        │

│                         │                  │трещин      │                                        │

│                         │                  │только     в│                                        │

│                         │                  │пиломатериа-│                                        │

│                         │                  │лах толщиной│                                        │

│                         │                  │40      мм и│                                        │

│                         │                  │более       │                                        │

│                         │                  │            │                        │               │

│3.5. Прорость            │Не допускается    │Допускается односторонняя  шириной  в│Допускается    │

│                         │                  │долях     соответствующей     стороны│               │

│                         │                  │пиломатериала, не более:             │               │

│                         │                  │            │           │            │               │

│                         │                  │    1/10    │    1/5    │    1/4     │               │

│                         │                  │            │           │            │               │

│                         │                  │и длиной в долях длины пиломатериала,│               │

│                         │                  │не более:                            │               │

│                         │                  │            │           │            │               │

│                         │                  │    1/30    │   1/10    │    1/10    │               │

│                         │                  │            │           │            │               │

│3.6. Рак                 │Не допускается                 │Допускается  протяжением│Допускается    │

│                         │                               │в      долях       длины│               │

│                         │                               │пиломатериала до        │               │

│                         │                               │           │            │               │

│                         │                               │    1/5    │    1/3     │               │

│                         │                               │           │            │               │

│                         │                               │но не более 1 м         │               │

│                         │                               │                        │               │

│4. Грибные поражения     │                                                                        │

│                         │                   │                       │                            │

│4.1.   Грибные    ядровые│Не допускаются     │Допускаются       общей│        Допускаются         │

│пятна (полосы)           │                   │площадью в % от площади│                            │

│                         │                   │пиломатериала,       не│                            │

│                         │                   │более:                 │                            │

│                         │                   │           │           ├────────────────────────────┤

│                         │                   │    10     │    20     │                            │

│                         │                   │           │           │            │               │

│4.2.  Заболонные  грибные│Не допускаются     │Допускаются  поверхностные  в   виде│Допускаются    │

│окраски и плесень        │                   │пятен и полос. Глубокие  допускаются│               │

│                         │                   │общей  площадью  в  %   от   площади│               │

│                         │                   │пиломатериала, не более:            │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │                   │    10     │    20     │     50     │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│4.3. Гнили               │        Не допускаются         │     Не допускаются     │Допускается    │

│                         │                               │                        │только  пестрая│

│                         │                               │                        │ситовая ядровая│

│                         │                               │                        │гниль  в   виде│

│                         │                               │                        │пятен  и  полос│

│                         │                               │                        │общей  площадью│

│                         │                               │                        │не  более   10%│

│                         │                               │                        │площади        │

│                         │                               │                        │пиломатериала  │

│                         │                               │                        │               │

│5.          Биологические│                                                                        │

│повреждения              │                                                                        │

│                         │                               │                                        │

│5.1. Червоточина         │Допускается       неглубокая на│Допускается   на   любом    однометровом│

│                         │обзольных частях пиломатериала │участке длины пиломатериала  в  шт.,  не│

│                         │                               │более:                                  │

│                         │                               │            │           │               │

│                         │                               │     2      │     3     │       6       │

│                         │                               │            │           │               │

│6.  Инородные  включения,│                                                                        │

│механические  повреждения│                                                                        │

│и пороки обработки       │                                                                        │

│                         │                                                                        │

│6.1. Инородные  включения│                             Не допускаются                             │

│(проволока,       гвозди,│                                                                        │

│металлические  осколки  и│                                                                        │

│др.)                     │                                                                        │

│                         │                                                        │               │

│6.2.  Обзол  (в  обрезных│                 Острый не допускается                  │Допускается    │

│пиломатериалах)          │                                                        │тупой и  острый│

│                         │Тупой допускается на пластях и кромках размером в  долях│при    условии,│

│                         │ширины   соответствующих   сторон      пиломатериала без│что      пласти│

│                         │ограничения по длине, не более:                         │пропилены    не│

│                         │                   │           │           │            │менее  чем   на│

│                         │        1/6        │    1/6    │    1/6    │    1/3     │1/2  ширины,  а│

│                         │                   │           │           │            │кромки не менее│

│                         │Допускается на  отдельных  участках  кромок   размером в│чем   на    3/4│

│                         │долях ширины кромки, не более:                          │длины          │

│                         │        1/3        │    1/3    │    1/3    │    2/3     │пиломатериала  │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более: │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│                         │        1/6        │    1/6    │    1/6    │    1/4     │               │

│                         │                   │           │           │            │               │

│  Примечания:                                                                                     │

│  1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается.                                    │

│  2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного  сорта,│

│но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные│

│с сохранением сортности.                                                                          │

│                            │                                                                     │

│6.3. Скос пропила           │В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах  оба  торца)│

│                            │должен быть опилен перпендикулярно к  продольной  оси  пиломатериала.│

│                            │Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке  допускается│

│                            │до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно.                 │

│                            │                                       │             │               │

│6.4.   Риски,   волнистость,│Допускаются  в  пределах  отклонений от│Допускаются  │Допускаются    │

│вырыв                       │номинальных размеров,  установленных  в│длиной     не│               │

│                            │ГОСТ 24454-80                          │более 3 мм   │               │

│                            │                                       │             │               │

│7. Покоробленности          │                                                                     │

│                            │                                                     │               │

│7.1.         Покоробленность│Допускается   стрела   прогиба    в       долях длины│Допускаются    │

│продольная   по     пласти и│пиломатериала в %, не более:                         │               │

│кромке, крыловатость        │      0,2       │   0,2    │    0,2    │     0,4     │               │

│                            │                │          │           │             │               │

│  Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется.    │

│                            │                                                     │               │

│7.2.         Покоробленность│Допускается   стрела   прогиба   в       долях ширины│Допускается    │

│поперечная                  │пиломатериала в %, не более:                         │               │

│                            │                │          │           │             │               │

│                            │       1        │    1     │     1     │      2      │               │

│                            │                │          │           │             │               │

│  Примечания:                                                                                     │

│  1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%.  При  большей│

│влажности эти нормы уменьшаются вдвое.                                                            │

│  2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.                          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями:

на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначенных для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев);

учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти;

на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти;

трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются;

тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм;

рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются;

сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается.

Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).

По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в обязательном приложении к стандарту.

Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с нарядом-заказом внешнеторговой организации.

2.9. Сорт, характер обработки, размер и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя.

- 3. Правила приемки и методы контроля

3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564.

- 4. Маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должны производиться по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041.

Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369.

4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1 и ГОСТ 19041.

Приложение

Обязательное

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Сорта (группы │           Основные назначения пиломатериалов           │

│   сортов)    │                                                        │

│пиломатериалов│                                                        │

├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤

│   0, 1, 2    │Специальное судостроение - для обшивки и связей  морских│

│              │катеров, шлюпок,  судов  морского  плавания,  глиссеров,│

│              │быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов│

│              │1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских│

│              │судов                                                   │

│              │                                                        │

│   0, 1, 2    │Сельхозмашиностроение  -  для  изготовления   деревянных│

│              │деталей сельскохозяйственных машин                      │

│              │                                                        │

│  0, 1, 2, 3  │Вагоностроение -  для  изготовления  деревянных  деталей│

│              │вагонов железных дорог                                  │

│              │                                                        │

│              │Судостроение                                            │

│              │                                                        │

│              │Автостроение  -  для  изготовления  деревянных   деталей│

│              │платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов  │

│              │                                                        │

│              │Мостостроение, обозостроение                            │

│              │                                                        │

│   1, 2, 3    │Строительство   и    ремонтно-эксплуатационные    нужды,│

│              │элементы несущих  конструкций,  детали  окон  и  дверей,│

│              │строганые детали, детали деревянных домов и др.         │

│              │                                                        │

│              │Производство различных изделий деревообработки,  включая│

│              │мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару│

│              │                                                        │

│     3, 4     │Тара и упаковка                                         │

│              │                                                        │

│      4       │Для  использования   на   малоответственные     детали в│

│              │строительстве, раскроя на  мелкие  заготовки  различного│

│              │назначения                                              │

└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘